**Техническое задание**

1. **Общие требования:**
	1. Настоящее техническое задание определяет технические требования к поставляемому Товару;
	2. Лот неделимый.
2. **Технические требования к Товару:**
	1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать технологическому регламенту фабрики или завода изготовителя на поставляемый товар.

**Лот № 1 Кровельные материалы**

Начальная (максимальная) цена лота – 609 040,00 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В соответствии с п. 2-5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в ПМР» подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства Экономического развития ПМР от 24.12.2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Наплавляющий ХПП | рулон 15 м2 | м2 | 5 200 |
| 2 | Наплавляющий ЭКП | рулон 10 м2 | м2 | 5 200 |
| 3 | Праймер битумный | ведро 18 л (16 кг) | шт | 84 |

Наплавляющий ХПП – 3,0

**Показатели качества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измер.** | **Норма** |
| Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, H/50мм, не менее | H/50мм | 500± 200 |
| Относительное удлинение, в продольном направлении, не менее | % | 5± 4 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом (25±0,2) мм, °C, не выше | °C | -15 |
| Теплостойкость в течение не менее 2 часов, не ниже | °C | 85 |
| Масса на единицу площади | кг/м2 | 3±0,15 |
| Водонепроницаемость в течение не менее 72 часов | выдерживает |  |
| Водопоглощение в течение 24 часов, не более | % | 1 |
| Температура хрупкости вяжущего, не выше | °C | -15 |
| Водонепроницаемость при давлении 10кПа |  | 10 |

Наплавляющий ЭКП – 4,0

**Показатели качества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измер.** | **Норма** |
| Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, H/50мм, не менее | H/50мм | 550± 200 |
| Относительное удлинение, в продольном направлении, не менее | % | 17± 13 |
| Потеря посыпки, не более | г/образец | 1+1 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом (25±0,2) мм, °C, не выше | °C | -15 |
| Теплостойкость в течение не менее 2 часов, не ниже | °C | 85 |
| Масса на единицу площади | кг/м2 | 4±0,2 |
| Водопоглощение в течение 24 часов, не более | % | 1 |

Праймер битумный

**Показатели качества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измер.** | **Норма** |
| Условная вязкость, не менее | с | 35-55 |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее | % | 50-65 |
| Время высыхания, не более | ч | 12 |

Товар в поступающих заявках на участие в открытом аукционе на поставку кровельных материалов должен соответствовать запрашиваемым показателям качества (быть в пределах нормы).

В случае несоответствия предложенных к поставке в коммерческом предложении кровельных материалов (товаров) заявка участника, предложенные к поставке кровельные материалы которого не соответствуют норме указанной в техническом задании **не будут допущены к участию в закупке**,